**IPARI ZOMÁNC| MŰSZAKI ADATLAP**

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS   
Egy komponensű akril javítófestékeink jól tapadnak, az iparban legtöbb alkalmazott festékre, gyors száradásúak, magas fénytartásúak és kiváló takarásuk. Mezőgazdasági és munkagépek színeiben,  
 RAL színekben, NCS színekben és egyedi színekben is.

JELLEMZŐK

* Gyors száradási idő
* Kiváló rugalmasság
* Jó fedőképesség
* Megtartja a színt és a fényességét
* Könnyen kezelhető és újrafesthető
* Jól ellenáll az időjárással szemben
* Nagyon jól ellenállaz UV fénynek

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ   
Használat előtt alaposan felrázandó!  
Tiszta, száraz felületre alkalmazható. A rozsdás fémfelületről távolítsa el a rozsda réteget, ha szükségesnek tartja, használjon alapozót. A legjobb eredmény elérése érdekében vékony rétegekben alkalmazzuk. 3 vékony réteg jobb, mint egy vastag. Körülbelül 15 perccel később száradás után újrafesthető.  
Használat után fordítsa fejjel lefelé az aeroszolt és nyomja le a szelepet, hogy kitisztuljon. Ha a szórófej eltömődik, cserélje ki egy újra.


FIZIKAI TULAJDONSÁGOK   
Magasnyomású  
Hajtóanyag: Propán/Bután/Mix  
Töltőanyagtípusa: Színezett akril gyanta  
Szín: RAL/NCS/Egyedi  
Száradási idő: ~15perc  
Teljes száradási idő: ~24 óra  
Száraz réteg vastagsága: ~15 mikron/réteg  
Körülbelüli kiadósság: ~ 3 m2   
Alkalmazási feltételek:

* Minimum 15 oC
* Felületi hőmérséklet 5 oC - 50 oC
* Max páratartalom 85%

ALKALMAZÁS

A termék tulajdonságainak köszönhetően könnyen festhetünk vele és akár javításra is tökéletes, köszönhetően az érzékeny szelepnek és szórófejnek.

VESZÉLYT JELZŐ PIKTOGRAMOK



CSOMAGOLÁS

Kiszerelés: *400* ml  
6 darab festékszóró egy 250x130x200mm-es kartondobozban csomagolva.

